Охлаждающая жидкость Get-3 G-13

Описание продукта

Высококачественное охлаждающее средство, подходящее для любых марок автомобилей. Изготовлено на основе пропиленгликоля и высокотехнологичных присадок по упрощенной рецептуре по сравнению с Freezekeeper.

Преимущества

- Обеспечение улучшенной теплопередачи;

- Сокращение затрат на обслуживание и ремонт системы охлаждения;

- Обеспечение стабильности свойств;

- Обеспечение эффективной защиты от замерзания, коррозии, образования накипи и перегревания систем охлаждения двигателей;

- Увеличение срока смены жидкости благодаря уникальному сочетанию ингибиторов;

- Возможность использования в различных транспортных средствах.

Применение

Предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже -40°С. Обеспечивает эффективную защиту от замерзания, коррозии, образования накипи и перегревания всех современных двигателей, в том числе алюминиевых, подвергающихся высокой нагрузке. Обеспечивает максимальный диапазон рабочих температур от -40°С до +108°С. Совместима с любыми охлаждающими жидкостями отечественного и зарубежного производства на основе этиленгликоля. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям из резины и пластических масс. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

Физико-химические характеристики

| Наименование показателей | Метод испытаний | Норма | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид |  | Прозрачная однородная жидкость желтого цвета без механических примесей | соответствует |
| 2. Плотность при 20 оС, г/см3 | ГОСТ 18995.1 | 1,065 - 1,085 | 1,075 |
| 3. Температура начала кристаллизации, оС, не выше | ГОСТ 28084 п.4.3 | минус 40 | Минус 40 |
| 4. Фракционные данные: - температура начала перегонки, оС, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 оС, не более | ГОСТ 28084 п.4.4 | 100 50 | 100 50 |
| 5. Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 оС | ГОСТ 22567.5 | 7,5 - 11,0 | 8,3 |
| 6. Щёлочность, см3, не менее | ГОСТ 28084 п.4.9 | 10 | 11,8 |
| 7. Температура начала кипения при 101,3 кПа не менее | П.7.3 СТО | 108 | 108 |

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «TEXOIL».

Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу.

606000, Нижегородская обл., Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15е, opt@tex-oil.ru